BERTECH

Membrana Liquida

Caucho Acrílico Impermeable Transitable

Terminación: Al Agua.

Presentación: 20 kilos.

BERTECH Membrana Liquida

Preparación de la superficie:

- Quitar pinturas vieja descascarada con espátula, cepillo de alambre, etc

- Barrer ó baldear la superficie.

- Si hubiera grasa u orin,  lavar con detergente..

- Enjuagar con abundante agua.

- Dejar secar 24hs.

Aplicación:

- Aplicar imprimación diluyendo BERTECH con 15 % de agua con rodillo.

- Dejar secar según condiciones ambiente

Sellado de juntas y Fisuras.

- Aplicar BERSELL Multiuso Juntas y Grietas con espátula en rajaduras, fisuras, uniones del techo, respiraderos, caños, rejillas, juntas, etc.

- Aplicar 3 ó 4 manos de BERTECH, diluida en agua.

- Dejar secar entre 4 y 24hs entre manos, según época del año.

Ver condiciones de secado

Rendimientos:

BERTECH  LIQUIDA :

- Sobre baldosas: 9m2  x  litro x mano

- Sobre Geotextil:  5 m2 x litro x mano

- Sobre Chapa:  12 m2 x litro x mano