RAYSA Cobertura en pasta 68% de sólidos

Ventajas del sistema:

Transitable 100%,  aun con alta temperatura en verano!

Ahorra tiempo  y mano de obra de aplicación

Forma película elástica de alto espesor, 1,5 mm , en 5 aplicaciones

Presentación: 20 kilos.

COBERTURA (membrana en pasta )

Techado Altos Sólidos

Cobertura impermeabilizante de sólidos (68% ) para techos, nuevos o a reparar.

Forma membrana elástica in situ, 1500 micrones de espesor  en 5 pasos.

- Transitable 100%,  aun con alta temperatura en verano !

- Ahorra tiempo  y mano de obra de aplicación

- Larga vida útil  ( una sola mano de BERTECH cada 6 años )

Preparación de la superficie:

- Quitar pinturas vieja descascarada con espátula, cepillo de alambre, etc

- Barrer ó baldear la superficie.

- Si hubiera grasa u orin,  lavar con detergente..

- Enjuagar con abundante agua.

- Dejar secar 24hs.

Pasos para armado de la membrana in situ:

BERTECH  LIQUIDO + MANTA FLEX FV + COBERTURA  PASTA + BERTECH LIQUIDO

Aplicar una mano de BERTECH Liquido diluido al 30% con agua. Dejar secar

- Aplicar Manta Flex fv pegándola con BeRTECH diluido al 30%. Dejar secar

- Aplicar 1ra mano de COBERTURA PASTA ( con secador o llana) debe quedar una capa de 500 micrones ( 0.5mm) tapando los huecos de la trama de vidrio. ( Si hay posibilidad de lluvias en menos de 24hs, no aplicar ) Dejar secar entre 12 y 36 hs según clima (temperatura,  viento, humedad ambiente, asoleamiento, etc )

- Aplicar 2da mano de COBERTURA PASTA, cubriendo toda la trama de la fibra.

- Dejar secar entre 12 y 36 hs según clima (temperatura,  viento, humedad ambiente, asoleamiento, etc)

- Aplicar mano de BERTECH diluido al 10% con agua. Dejar secar ( 6 hs )

- Aplicar mano de BERTECH  Dejar secar ( 6 hs )

Rendimientos:

BERTECH COBERTURA : 1.5lts/m2