BERTECH Poliuretano

+ Resistencia al agua + Flexible + Mayor Vida Útil

Identificación comercial: AMARILLO

Terminación: Al Agua.

Presentación: 20 kilos.

**BERTECH**  **Membrana Liquida**

**Preparación de la superficie:**

* Quitar pinturas vieja descascarada con espatula, cepillo de alambre, etc
* Barrer ó baldear la superficie.
* Si hubiera grasa u orin, lavar con detergente..
* Enjuagar con abundante agua.
* Dejar secar 24hs.

**Aplicación:**

* Aplicar imprimación diluyendo **BERTECH** con 15 % de agua con rodillo.
* Dejar secar según condiciones ambiente

**Sellado de juntas y Fisuras.**

* Aplicar **BERSELL** **Multiuso Juntas y Grietas** con espátula en rajaduras, fisuras, uniones del techo, respiraderos, caños, rejillas, juntas, etc.
* Aplicar 3 ó 4 manos de **BERTECH**, diluida en agua.
* Dejar scar entre 4 y 24hs entre manos, según época del año.

**Ver condiciones de secado**

**Rendimientos:**

**BERTECH POLIURETANO :**

* **Sobre baldosas: 9m2 x litro x mano**
* **Sobre Geotextil: 5 m2 x litro x mano**
* **Sobre Chapa: 12 m2 x litro x mano**